二、车用润滑油的分类及选用

2.1美国汽车工程师协会（ＳＡＥ）的粘度分类

内燃机油粘度分类

| ＳＡＥ 粘度级 | 在以下温度最高 粘度／mp·s | 泵送极限最高 温度／℃ | 最高稳定 倾点／℃ | 100℃粘度／ （mm2·s-1） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0w 5w 10w 15w 20w 25w 20 30 40 50 60 | 3250在-30℃ 3500在-25℃ 3500在-20℃ 3500在-15℃ 4500在-10℃ 6000在-5℃ － － － － － | -35 -30 -25 -20 -15 -5 － － － － － | － -35 -30 － － － － － － － － | 最小 3.8 3.8 4.1 5.6 5.6 9.3 5.6 9.3 12.5 16.3 21.9 | 最大 － － － － － － <9.3 <12.5 <16.3 <21.9 <26.1 |

*多级油不仅具有低温特性（低温起动、泵送性）还应具备高温性能(热稳定性、高温粘度、蒸发损失)

*多级油不仅可以改善发动机的低温冷起动性能，而且应用于发动机单级油节省燃料

2.2美国石油协会（ＡＰＩ）

美国汽油机油ＡＰＩ分级

| 等级 | 使 用 对 象 | 油 品 性 能 |
| --- | --- | --- |
| SA | 一般低负荷汽油机与柴油机 | 不加添加剂或只加降凝与抗泡剂 |
| SB | 中负荷汽油机 | 加入某些抗氧剂与抗磨剂 |
| SC | 用于1964-1967年生产的汽油车 | 加入清净分散剂与抗氧抗腐剂 |
| SD | 用于1968-1971年生产的汽油车 | 具有更好的减少低温油泥与防锈性能 |
| SE | 用于1972年以后生产的汽油车 | 具有更好的高温抗氧化及抗低温油泥性能 |
| SF | 用于1980年以后生产的汽油车 | 具有SE更好的抗氧化及抗磨性能 |
| SG | 用于1989年以后生产的汽油车 | 具有比SF更好的分散性及抗氧化性能 |
| SH | 用于1994年以后生产的汽油车 | 执行MTA多次评审通过标准，比ＳG级油性能更高 |

我国汽油机油质量分类

| 质量等级 | 特 性 和 使 用 场 合 |
| --- | --- |
| SB | 用于缓和条件下工作的货车或客车和其它的汽油机，具有一定的清净性、分散性和抗腐蚀性 |
| SC | 用于中等条件下工作的货车或客车和其它的汽油机，也可用于国外要求使用SAEJ183SC级油的汽油机。具有较好的清净性、分散性、抗氧化抗腐蚀性和防锈性 |
| SD | 用于较苛刻条件下工作的货车或客车和某些轿车的汽油机。并能满足装有曲轴箱强制换气装置的汽油机要求，以及国外要求使用SAE J183SD和SC级油的汽油机。比ESＣ级油具有更好的性能 |
| SE | 用于苛刻条件下工作的轿车和某些货车的汽油机，并能满足装有尾气转化装置的汽油机以及类似国外要求使用SAEJ183SESD和ＳＣ级油的汽油机。比ESD级油具有更好的性能 |
| SF | 用于苛刻条件下工作的轿车和某些货车的汽油机，也可用于国外要求使用SAEJ183SF、SE、SD和SC级油的汽油机，比ESE级油具有更好的性能 |
| SG | 用于高级轿车和某些进口汽车要求使用SG级油的汽车 |

2.3车辆齿轮油

美国石油学会齿轮油使用规格

| 规 格 | 用 途 |
| --- | --- |
| API GL-1 | 某些手动变速箱，不需要摩擦改进剂和极压剂 |
| API GL-2 | 蜗轮蜗杆-工业齿轮油 |
| API GL-3 | 手动变速箱，中等负荷螺旋伞齿轮 |
| API GL-4 | 螺旋伞齿轮后桥，低负荷双曲线齿轮，手动变速箱 |
| API GL-5 | 双曲线齿轮后桥 |
| API GL-6 | 具有高偏置的轿车双曲线齿轮后桥 |

我国车辆齿轮油分类与API性能对应关系

| 我国车辆齿轮油 | 相应的API分类号 |
| --- | --- |
| L-CLC普通车辆齿轮油 | GL-3 |
| L-CLD中负荷车辆齿轮油 | GL-4 |
| L-CLE重负荷车辆齿轮油 | GL-5 |

车辆齿轮油的粘度分类

| 分 类 | 达到150Pa·S 最高温度℃ | 100℃运动粘度mm2/s |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最 低 | 最 高 |
| 75w | -40 | 4.1 |  |
| 80w | -26 | 7.0 |  |
| 85w | -12 | 11.0 |  |
| 90 | - | 13.5 | 24.0 |
| 140 | - | 24.0 | 41.0 |

三、润滑油使用知识问答

3.1什么是汽、柴油机通用油？

汽、柴油机通用油，即一种内燃机油既可以用于汽油机润滑，也可以用于柴油机润滑。汽、柴油机通用润滑油特别适用于混合车队。

多级的汽、柴油机通用润滑油，既可以用于汽油机和柴油机润滑，同时还可以四季通用，如15W/40SF/CD 即"双通用"内燃机油。

3.2机油粘度与使用环境温度有何关系？

为了正确选用汽、柴油机油的粘度级别，先看一下油品粘度等级与使用环境温度范围的关系。

粘度等级与使用环境温度范围 表13

| 粘度等级 | 使用温度/℃ | 粘度等级 | 使用温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5W 10W 20 30 40 | -40～-10 -30～5 -10～30 0～30 10～50 | 5W/30 10W/30 15W/40 20W/40 | -40～30 -30～30 -20～40 -10～40 |

3.3车辆齿轮油的代号85W/90的含义是什么？

85w/90代表车辆齿轮油的粘度等级，此油在-12℃下的表观粘度不大于150Pa·S，在100℃下的粘度不大于24.0mm2/s,不小于13.5mm2/s，为多级油

150Pa·S表观粘度是由后桥台架试验得出的，此试验使用专门设计的后桥。试验表明，齿轮油的粘度高于150Pa·S时，主动轴的轴承损坏。用布氏粘度计测定表观粘度。

3.4车辆齿轮油可否用其它油代替？

有些类型汽车的手动变速箱根据生产厂家推荐可以使用内燃机油或液力自动传动油，汽车后桥用齿轮油不能用其它油品代替，必须使用专用的车辆齿轮油。

四 润滑脂小知识

4.1润滑脂按使用场合可分为：通用、专用、高温三大类。起到减摩、密封、防护等作用。

4.2汽车通用锂基脂具有优良的机械安定性、胶体安定性、抗氧化性、抗水性、防锈性、热安定性。适用于工作温度在-30℃-120℃范围的汽车轮毂轴承、底盘、水泵和发电机等摩擦部位的润滑。

4.3 润滑脂按锥入度范围划分牌号：

| 牌 号 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锥入度25℃0.1mm | 445～475 | 400～430 | 355～385 | 310～340 | 265～295 | 220～250 | 175～205 | 130～160 | 85～115 |

4.4润滑脂贮存及使用注意事项

润滑脂应贮存在通风良好，温度适宜的室内，防止日晒雨淋。启用桶盖时应防止灰尘、水分、杂物的混入，用后盖紧桶盖。

使用润滑脂时应清洗润滑面，干燥后加入润滑脂。换脂时，应除去全部旧脂，清洗干净润滑面后加入润滑脂。不同种类、不同牌号的润滑脂不得混用。